Производственный контроль качества является составной частью типового технологического процесса и сводится к определению двух составляющих: явных дефектов, характеризующих процент выхода годных изделий, и скрытых дефектов, снижающих надежность изделий. В обоих случаях контроль может носить как активный (диагностирующий) характер, так и пассивный. Контроль, при котором получают информацию о природе дефектов, позволяющую вносить необходимые коррективы в производство, называют диагностирующим (диагностикой). Контроль, при котором регистрируют только факт существования дефекта, не вскрывая его механизма, по принципу годно или негодно изделие, называют пассивным. При контроле качества по явным дефектам пассивный контроль сводится к сортировке, осуществляемой либо разделением изделий или полуфабрикатов на группы, либо по принципу 100%-ного отсева (годен - негоден). Целью производственного контроля является не только своевременная отбраковка дефектных изделий на различных этапах изготовления, но и получение требуемого их качества, которое обеспечивается контролем технологических операций и процессов. При этом измеряют параметры структур, сформированных в результате проведения технологических операций или процессов, а также контролируют их технологические режимы и параметры. Производственный контроль состоит из комплекса различных физических, химических и электрических методов измерений, предназначенных как для проверки параметров материалов, полуфабрикатов, структур и готовых изделий, так и технологических режимов и параметров отдельных операций и процессов, и подразделяется на входной, пооперационный (межоперационный) и финишный.

Входной контроль проводят для оценки качества материалов, полуфабрикатов, вспомогательных и комплектующих изделий, поступающих на данную операцию.

Пооперационный контроль производят для оценки качества выполняемых операций: очистки, эпитаксиального наращивания, окисления, диффузии, нанесения металлизации, напыления пленок, фотолитографии, разделения подложек на кристаллы, гионтажа и др. Пооперационный контроль проводят либо после выполнения технологической операции, либо в ходе ее. Причем контролируемыми объектами являются как изготовленные структуры, так и технологические режимы и среды. Разновидностью пооперационного контроля является it тестовый контроль, который выполняют по

тестовым схемам. Тестовая схема в виде тестовой ячейки, кристалла или платы - это, как правило, аналог реального полупроводникового прибора, ИМС или микросборки (МСБ) и содержит специальные структуры, предназначенные для получения информации о качестве технологических процессов и изделий. Различают три варианта тестового контроля:

- по тестовым ячейкам, встроенным в рабочие кристаллы (платы);

- по тестовым кристаллам (платам), занимающим определенные места - на подложке;

- по тестовым пластинам-спутникам, сопровождающим технологический процесс.

Выбор варианта тестового контроля зависит от необходимой информации и условий производства. Получение информации обусловлено назначением контроля (анализом конструкции изделия или управления технологией, контролем качества) и количеством контролируемых параметров. Поскольку качество готовых изделий микроэлектроники определяется главным образом электрофизическими свойствами сформированных слоев, соблюдением требуемых размеров и совершенством топологии (минимумом дефектов и повреждений), контролируемые при тестовом контроле параметры с подразделяют на электрофизические, геометрические и структурные.

Финишный контроль проводят для оценки параметров изделий по завершению определенного этапа их изготовления. При этом проверяют параметры пассивных элементов и коммутационных плат гибридных ИМС, полупроводниковые ИМС на функционирование на неразделенной подложке и др.

Чтобы повысить эффективность производства, стабильность работы полупроводниковых приборов, их надежность и процент выхода годных изделий, необходимо проведение специфического межоперационного контроля параметров барьерных полупроводниковых структур. Он включает в себя оценку качества исходных пластин и используемых материалов, проверку параметров тестовых структур, анализ причин брака, выявление источников фоновых примесей. Для этого требуется разработка новых и совершенствование существующих методик контроля.